Отчет по лабораторной работе

«Изучение температурной зависимости сопротивления проводников и полупроводников»

Выполненной студентами Назаровым Глебом, Калинчук Ариной                        ______ курса, группа ИНС-б-о-25-1

Цель работы: изучить зависимость электрического сопротивления различных металлов, полупроводников и приборов на их основе, от температуры.

Оборудование: измеритель или мультиметр, сопротивление и термистор, проточный термостат, штатив, соединительные провода.

Задание 1. Исследование сопротивления различных материалов от температуры.

Таблица 1

| № | t, °C | Cu | NTC | PTC (кОм) | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ом) | (Ом) |  | (кОм) |
| 1 | 30 | 347 | 818 | 0,191 | 27,9 |
| 2 | 35 | 355 | 673 | 0,213 | 17,5 |
| 3 | 40 | 363 | 565 | 0,252 | 13,8 |
| 4 | 45 | 369 | 476 | 0,3 | 13,8 |
| 5 | 50 | 375 | 402 | 0,365 | 18,1 |
| 6 | 55 | 380 | 345 | 0,508 | 20,3 |
| 7 | 60 | 385 | 292 | 0,737 | 9,8 |
| 8 | 65 | 394 | 249 | 1,76 | 8,9 |
| 9 | 70 | 403 | 211 | 3,72 | 3,2 |
| 10 | 75 | 408 | 182 | 7,20 | 8,6 |
| 11 | 80 | 416 | 155 | 11,70 | 7,7 |

(Графики зависимости сопротивления от температуры для Cu)

(Графики зависимости сопротивления от температуры для NTC)

(Графики зависимости сопротивления от температуры для PTC)

(Графики зависимости сопротивления от температуры для Si)

Определение энергии активации для термистора NTC:

Таблица 2

| t, °C | T, K | 1/T, 1/К | R (Ом) | ln R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 303 | 0,0033 | 818 | 6,706862337 |
| 35 | 308 | 0,00325 | 673 | 6,51174533 |
| 40 | 313 | 0,00319 | 565 | 6,336825731 |
| 45 | 318 | 0,00314 | 476 | 6,165417854 |
| 50 | 323 | 0,0031 | 402 | 5,996452089 |
| 55 | 328 | 0,00305 | 345 | 5,843544417 |
| 60 | 333 | 0,003 | 292 | 5,676753802 |
| 65 | 338 | 0,00296 | 249 | 5,517452896 |
| 70 | 343 | 0,00292 | 211 | 5,351858133 |
| 75 | 348 | 0,00287 | 182 | 5,204006687 |
| 80 | 353 | 0,00283 | 155 | 5,043425117 |

(График ln R от 1/T)

Определение величины температурного коэффициента сопротивления для медного проводника:

ap=R2-R1R2t1-R1t2

ap≈ 0,004515707 °C⁻¹

lnR=ΔEkT+lnA

b=lnR2-lnR11T2-1T1

b= 3558,392 К

∆E=-b*K

∆E≈ 4,91058 Дж ≈ 0,306911278 Эв

Вывод: В ходе данной лабораторной работы была успешно изучена зависимость электрического сопротивления различных материалов от температуры, что полностью соответствует поставленной цели. В ходе работы экспериментально подтверждены принципиально разные виды зависимости сопротивления от температуры для различных материалов. Для меди наблюдается линейный рост сопротивления (α ≈ 0,0045 °C⁻¹), для NTC-термистора — экспоненциальное уменьшение (ΔE ≈ 0,307 эВ), для PTC-термистора — резкое увеличение сопротивления после ~60 °C, а для кремния — общая тенденция к уменьшению сопротивления с ростом температуры, характерная для собственных полупроводников. Таким образом, эксперимент позволил на практике убедиться, что сопротивление различны